| ICS | 93.080 |
| --- | --- |
| CCS | T/HBTS. R18 |

团     体     标     准

T/HBTS 00X-2025

高性能沥青薄层罩面施工技术规程

Technical code of practice for high performance asphalt thin layer overlay construction

（征求意见稿）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖北省公路学会  发布

目次

前言                                                                             III

引 言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 术语	1

3.2 符号	2

4 基本要求	2

4.1 一般规定	2

4.2 原路面技术要求	3

4.3 下承层基面处理	4

5 材料与设备	6

5.1 一般规定	6

5.2 黏韧磨耗层材料	6

5.3 冷拌冷铺薄层罩面材料	7

5.4 集料	9

5.5 纤维稳定剂	10

5.6 主要施工设备	10

6 配合比设计	11

6.1 一般规定	11

6.2 黏韧磨耗层（黏韧磨耗层）配合比设计	11

6.3 冷拌冷铺薄层罩面配合比设计	12

7 施工要求	13

7.1 一般规定	13

7.2 施工准备	13

7.3 低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工车	13

7.4 低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工工艺	14

7.5 沥青路面黏韧磨耗层预防性养护技术施工工艺	14

8 施工质量管理与检查验收	18

8.1 质量保证措施	18

8.2 施工过程质量管理	18

8.3 交工质量检查与验收	19

9 安全措施	19

9.1 组织措施	19

9.2 管理措施	20

9.3 制度保证	20

9.4 思想意识保证	20

10 环保措施	20

10.1 环保预期目标	20

10.2 环保管理制度	21

10.3 环保教育措施	21

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省高速公路实业开发有限公司提出。

本文件由湖北省公路学会标准委员会归口。

本文件起草单位：湖北高速公路实业开发有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北省交通规划设计院股份有限公司、中南勘察设计院集团有限公司。

本文件主要起草人：张迎菊、郑道林、刘欢、宗炜、陈中华、潘煜、张龙、栗慧峰、王龙、张遥

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省公路学会标准委员会，027-83461637，邮箱：421378854@qq.com，对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北高速公路实业开发有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司，电话：17702744400，邮箱：50623606@qq.com。

- 引 言

为适应湖北省高温多雨、重载交通突出的气候与交通条件，解决传统沥青路面养护技术存在的能耗高、污染大、厚度厚等问题，推动公路养护向绿色、低碳、高质量发展，制定本规程。

本规程在总结吸收国内外超薄磨耗层和冷拌技术研究成果与实践经验的基础上，结合湖北省交通运输厅科技项目“沥青路面黏韧磨耗层预防性养护技术体系及应用研究”（2023-121-1-24）和“低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面技术开发与应用”（2023-121-1-16）的研究成果与工程应用经验编制而成。

本规程主要包含两类高性能薄层罩面技术：

黏韧磨耗层（黏韧磨耗层）：采用高黏高弹复合改性沥青与不粘轮高渗乳化沥青粘层，形成1.5 cm - 2.5 cm的超薄功能性罩面，具有优良的抗车辙、抗疲劳能力，动稳定度不低于5000次/mm。

冷拌冷铺薄层罩面（冷拌冷铺薄层罩面）：采用高黏高弹改性乳化沥青，在常温下拌和与摊铺，形成0.8 cm - 1.5 cm的罩面，具有显著的节能减排（较热拌工艺降低能耗约30%）、快速开放交通及优良的抗滑降噪性能。

本规程的制定，旨在规范这两种技术在湖北省及各相似条件下的应用，提升沥青路面养护技术水平，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。

黏韧磨耗层与冷拌冷铺薄层罩面施工技术规程

# 范围

本规程规定了黏韧磨耗层（黏韧磨耗层）与冷拌冷铺薄层罩面（冷拌冷铺薄层罩面）的材料、设备、配合比设计、施工、质量管理与验收、安全与环保等方面的技术要求。

本规程适用于各等级公路的沥青路面、桥面、隧道道面，在预防性养护、矫正性养护、改扩建及新建工程中作为表面功能层时，可参照使用。

采用本规程所列技术进行施工时，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768.1～8-2009  公路交通标志和标线

JTG 3432-2024  公路工程集料试验规程

JTG 5142-2019  公路沥青路面养护技术规范

JTG 5210-2018  公路技术状况评定标准

JTG 5220-2020  公路养护工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）

JTG D50-2017  公路沥青路面设计规范

JTG E20-2011  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40-2004  公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1-2017  公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）

JTG H30-2015  公路养护安全作业规程

JTG/T 5142-01-2021  公路沥青路面预防性养护技术规范

DB61/T 1285-2019  沥青路面超薄磨耗层施工技术规范

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 术语

高性能沥青薄层罩面 high-performance asphalt thin overlay

采用特殊改性沥青或乳化沥青结合料、优化级配设计，具有优异路用性能、耐久性及特定功能（如高抗滑、降噪、快速开放交通等），且铺筑厚度不大于2.5cm的沥青罩面层。本规程特指黏韧磨耗层和冷拌冷铺薄层罩面。

黏韧磨耗层  Asphalt pavement viscous and tough wear layer

以不粘轮高黏高渗乳化沥青为粘结层，采用特制高黏高弹复合改性沥青为结合料，通过摊铺碾压与原路面粘结牢固，形成的厚度为1.5-2.5cm的超薄功能性罩面，在恢复沥青路面功能的同时，具有优良的抗疲劳、抗反射裂缝效果。

冷拌冷铺薄层罩面  Cold-mixing and cold-paving thin-layer overlay

一种实施厚度为0.8cm-1.5cm的低碳环保型高性能薄层罩面，以冷拌高黏高弹改性乳化沥青混合料（下称冷拌高黏混合料）作为薄层罩面的粘结层。

高黏高弹改性乳化沥青  High viscosity and high elasticity modified emulsified bitumen

一种60℃动力黏度大于10万Pa·s、软化点≥80℃、弹性恢复≥95%、黏韧性≥25N·m、5℃延度≥40cm、蒸发残留物含量≥62%的高性能改性乳化沥青。

高黏改性乳化沥青粘层油  Modified high-viscosity emulsified asphalt tack coat

一种用于黏韧磨耗层技术中，洒布于原路面与罩面层之间的一种以高黏改性沥青乳化制备得到的改性乳化沥青，其蒸发残留物的软化点不小于75℃、弹性恢复不小于90%。

填料  Filler

在沥青混合料中起填充作用的矿物粉末。 填料宜采用石灰岩碱性石料经磨细得到的矿粉。矿粉必须干燥、清洁。拌和机回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青上面层的质量。

纤维稳定剂  fiber stabilizer

一种在沥青混合料中起到吸附富余沥青、提高沥青混合料粘结力、增强混合料空间稳定作用的木质素纤维、矿物纤维、聚合物化学纤维等各类纤维的总称。

## 符号

黏韧磨耗层黏韧磨耗层—黏韧磨耗层；

冷拌冷铺薄层罩面冷拌冷铺薄层罩面—冷拌冷铺薄层罩面；

PCI—路面状况指数；

RQI—路面行驶质量指数；

BPN—路面摆值；

SFC—横向力系数；

TD—构造深度；

RDI—路面车辙深度指数；

DA—沥青膜有效厚度；

OAC—最佳沥青用量。

# 基本要求

## 一般规定

本规程包含黏韧磨耗层和冷拌冷铺薄层罩面两类高性能沥青薄层罩面施工技术。

黏韧磨耗层技术

- a）黏韧磨耗层适用于对抗车辙、抗疲劳性能要求高，且具备热拌施工条件的各等级公路沥青路面、桥面、隧道道面的预防性养护及轻微结构性修复。尤其适用于湖北省夏季高温、重载交通显著的路段。

- b) 黏韧磨耗层采用不粘轮高渗高黏乳化沥青作为粘层油，特制高黏高弹复合改性沥青为结合料，通过热拌热铺工艺形成1.5 cm ~ 2.5 cm的超薄罩面。

- c) 黏韧磨耗层60℃动稳定度不应低于5000次/mm，具有优良的抗疲劳和抗反射裂缝效果。

- d) 黏韧磨耗层属于功能性罩面，不应作为结构补强层使用。

- e) 采用黏韧磨耗层技术时，路基和路面结构强度应符合使用要求。沥青路面存在局部深层病害时，应对其进行局部预处理。

冷拌冷铺薄层罩面技术

- a）冷拌冷铺薄层罩面采用高黏高弹改性乳化沥青在常温下拌和混合料，并使用高黏度快裂乳化沥青作为粘结层，形成0.8 cm - 1.5 cm的罩面。

- b）冷拌冷铺薄层罩面具有节能减排、施工便捷、快速开放交通及优异的抗滑、降噪性能。

- c）当路面结构层出现结构性损害时，对路面结构进行修复后方可实施冷拌冷铺薄层罩面。

## 原路面技术要求

原路面应有足够的结构强度，当原路面的结构强度不足时应根据具体的情况选择合适的方法进行补强，具体措施可参考表1。

- 表1 局部病害预处理措施

| 病害名称 | 预处理措施 |
| --- | --- |
| 块状裂缝 | 局部铣刨沥青面层，增加防裂措施后重铺沥青面层，对基层破损严重的进行换填处理 |
| 严重纵向、横向裂缝 | 局部铣刨沥青面层，增加防裂措施后重铺沥青面层，必要时对路基/基层压浆处置 |
| 坑槽 | 坑槽修补 |
| 沉陷 | 局部路面调坡，必要时对基层或路基压浆处置 |
| 波浪拥包 | 局部铣刨重铺沥青面层 |

实施薄层罩面施工技术的原路面表面应干燥、洁净，不得存在油污污染或其他有害物质。

原路面存在热熔型震荡标线等对后期工程质量会产生影响的应预先清除。

原则上当实施薄层罩面施工技术时无需对原路面进行铣刨处理，当需要在不改变原路面标高或不增加桥梁恒载时，宜根据设计加铺厚度确定下承层的铣刨深度。

原路面10mm以下的车辙可直接进行低碳环保型冷拌冷铺薄层罩面；对于原路面车辙深度15mm以下的可使用沥青混合料填充后进行薄层罩面施工；对于＞15mm的车辙应使用铣刨机整平后再进行薄层罩面施工。

适用于各等级公路沥青路面的预防性养护及矫正性养护路况水平，应符合表2的规定。

- 表2 适用于各等级公路沥青路/桥面加铺的路况水平技术要求

| 路况指数 | 高速公路 | 一级、二级公路 | 三级及四级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCI、RQI | ≥80 | ≥75 | ≥75 |
| RDI | ≥90 | ≥80 | ≥70 |

高性能沥青薄层罩面养护技术适用于各等级公路水泥混凝土路面加铺的路况水平，应符合表3的规定。

- 表3 适用于各等级公路水泥混凝土路面加铺的路况水平技术要求

| 路况指数 | 高速公路 | 一级、二级公路 | 三级及四级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCI、RQI | ≥75 | ≥75 | ≥70 |

低碳环保型冷拌冷铺薄层罩面应用于水泥混凝土路面加铺前，应对旧水泥混凝土面层板的弯沉和传荷能力检测；对于重交通量及以上交通荷载等级的水泥混凝土路面加铺低碳环保型冷拌冷铺薄层罩面的，原水泥混凝土路面宜满足弯沉不大于20(0.01mm)和弯沉差不大于15(0.01mm)的技术要求。

对于有标高或恒载要求的、纵坡较大(大于2.5%)或重载车辆多的工况，宜优先采用精铣刨进行界面处理。对于钢筋混凝土桥面、配筋路面，采用精铣刨时应确保钢筋保护层厚度足够。

对于原路面磨损程度较轻且表面构造良好的、纵坡较小(不大于2.5%)或重载车辆少的工况，宜优先采用抛丸进行界面处理。

因铣刨或抛丸导致路面粉尘污染的，施工结束后宜及时采用干洗车、扫地机等进行界面清扫，有条件时可采用高压水枪多次冲洗路面，确保路面洁净。

## 下承层基面处理

处理好原路面裂缝、坑槽、破损、车辙等各类病害并吹扫清理，必要时可对原路面进行精铣刨处置，以提高下承层粗糙度，施工前应确保下承层干燥、洁净。

当裂缝宽度＜5mm时，宜采用高黏高弹复合改性沥青进行灌缝处置；当裂缝宽度＞5mm时，宜采用高黏改性乳化沥青或黏韧沥青混合料进行开槽填缝处置。对坑槽、破损病害的处置应采取开挖回填的修补方法，回填材料宜采用黏韧沥青混合料。对车辙病害的处置根据车辙类型与深度大小进行处置，对于仅轮迹带凹陷，两侧无隆起的车辙病害，若车辙深度小于15mm则可直接加铺罩面，否则应进行铣刨回填；对于轮迹两侧同时隆起的病害，应先对隆起位置进行刨除，凿除隆起后若车辙深度小于15mm则可直接加铺罩面，否则应进行铣刨回填；回填材料宜采用黏韧沥青混合料。

沥青路面直接加铺高性能薄层罩面的下承层病害判定标准应满足表4、表5相关要求，施工温度控制指标应满足表6的相关指标要求。

- 表4 沥青路面直接加铺高性能薄层罩面的下承层病害判定标准

| 破损类型 |  | 外观描述 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 龟裂 | 初期龟裂，缝细(<2mm），无散落，裂区无变形、下陷，龟裂块度大（20~50cm) |

- 表4 沥青路面直接加铺高性能薄层罩面的下承层病害判定标准（续）

| 破损类型 |  | 外观描述 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 不规则裂缝 | 缝细(<2mm)，无散落或轻微散落，龟裂块度大(>100cm) |
|  | 纵向裂缝 | 缝细（<2mm），缝壁无散落或轻微散落，无或少支缝 |
|  | 横向裂缝 | 缝细（<2mm），缝壁无散落或轻微散落，无或少支缝 |
| 松散类 | 麻面 | 中、轻度麻面 |
|  | 脱皮 | 中、轻度脱皮 |
|  | 松散 | 中、轻度松散 |
| 变形类 | 车辙 | 变形较浅（<15mm) |
|  | 沉陷 | 深度浅(<15mm) |

- 表5 符合水泥混凝土路面直接铺设高性能薄层罩面的病害判定标准

| 破损类型 |  | 外观描述 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 不规则裂缝 | 缝隙边缘无碎裂或错台的细裂缝(宽度<2mm)，无或少支缝 |
|  | 纵向裂缝 | 缝隙边缘无碎裂或错台的细裂缝(宽度<2mm)，无或少支缝 |
|  | 横向裂缝 | 缝隙边缘无碎裂或错台的细裂缝(宽度<2mm)，无或少支缝 |
| 表层类 | 磨损露骨 | 磨损、露骨深度≤10mm，边缘无或轻微碎裂 |
|  | 纹裂 | 板块局部面积出现纹裂，裂缝宽度<1mm，板块无扰动，表面状况良好 |
|  | 错台 | 错台量小于5mm，可简单磨平 |

- 表6 黏韧磨耗层薄层罩面混合料施工温度控制指标要求

| 项目 | 控制温度要求 |
| --- | --- |
| 沥青加热温度（℃） | 165-175 |
| 集料温度（℃） | 190-210 |
| 混合料出厂温度（℃） | 170-185，超过195废弃 |
| 运到现场温度（℃） | 不低于175 |
| 摊铺温度（℃） | 不低于150 |

- 表6 黏韧磨耗层薄层罩面混合料施工温度控制指标要求（续）

| 项目 | 控制温度要求 |
| --- | --- |
| 初压温度（℃） | 不低于140 |
| 终压温度（℃） | 不低于90 |
| 开放交通时的路表温度（℃） | 不低于50 |

# 材料与设备

## 一般规定

黏韧磨耗层与冷拌冷铺薄层罩面施工所用各种材料运至现场后必须进行质量检验，经评定合格后方可使用。

施工设备应满足工艺要求，保证施工质量与效率。

## 黏韧磨耗层材料

高黏高弹复合改性沥青

黏韧磨耗层混合料所用的沥青胶结料为高黏高弹复合改性沥青，其性能指标应符合表7的规定。

- 表7 高黏高弹复合改性沥青技术指标要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s，100g） | 0.1mm | 40~80 | T 0604 |
| 软化点TR&B | ℃ | ≥80 | T 0606 |
| 延度（5℃，5cm/min) | cm | ≥40 | T 0605 |
| 运动黏度（150℃） | Pa·s | ≤3 | T 0625 |
| “布氏黏度”（135℃） | Pa·s | ≤5 | T 0625 |
| 60℃动力黏度 | Pa·s | ≥150000 | T 0620 |
| 闪点（开口法) | ℃ | ≥230 | T 0611 |
| 黏韧性（25℃) | N.m | ≥20 | T 0624 |
| 韧性（25℃） | N.m | ≥10 | T 0624 |
| 弹性恢复（25℃，5min) | % | ≥90 | T 0662 |
| 溶解度（氯乙烯） | % | ≥99 | T 0607 |
| 离析，软化点差，163℃，48h | ℃ | ≤4.0 | T 0661 |

- 表7 高黏高弹复合改性沥青技术指标要求（续）

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| TFOT（或RTFOT)后残留物 |  |  |  |
| 质量损失 | % | ±1.0 | T 0610或T 0609 |
| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| 针入度比（25℃) | % | ≥65 | T 0604 |
| 延度（5℃，5cm/min) | cm | ≥30 | T 0605 |
| G*/sinδ≥2.2kPa临界温度 | ℃ | ≥82 | T 0628 |

### 高黏改性乳化沥青粘层油

黏韧磨耗层施工前在原路面喷洒的粘层油，应采用高渗高黏高固含量改性乳化沥青，其性能指标应符合表8的规定。

- 表8 高黏改性乳化沥青粘层油技术指标要求

| 项目 |  |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | — | 黑色液体 | 目测 |
| 固含量 |  |  | % | ≥60 | T 0651 |
| 蒸 发 残 留 物 | 黏度 |  | Pa·s | ≤0.05 | T 0625 |
|  | 低温柔度（-20℃） |  | — | 无裂纹、断裂 | GB/T 16777 |
|  | 拉伸强度 |  | MPa | ≥1.0 | GB/T 16777 |
|  | 断裂伸长率 |  | % | ≥200 | GB/T 16777 |
| 不透水性（0.3MPa） |  |  | — | 30min不渗水 | GB/T 16777 |
| 干燥性，25℃ |  | 表干时间 | h | ≤3 | GB/T 16777 |
|  |  | 实干时间 | h | ≤6 |  |
| 蒸 发 残 留 物 | 粘结强度(25℃) |  | MPa | ≥0.8 | JC/T 975 |
|  | 粘结强度(60℃) |  | MPa | ≥0.5 | JC/T 975 |
|  | 热老化 | 拉伸强度保持率 | % | ≥80 | GB/T 16777 |
|  |  | 断裂伸长率 | % | ≥150 | GB/T 16777 |
|  |  | 低温柔度（-15℃） | — | 无裂纹、断裂 | GB/T 16777 |

## 冷拌冷铺薄层罩面材料

用于冷拌冷铺薄层罩面的乳化沥青结合料，必须具有较高的黏度，与集料有良好的黏附性，其质量应符合表9的规定。

- 表9 高黏高弹改性乳化沥青技术要求

| 检测项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | - | 慢裂快凝 | T 0658 |
| 粒子电荷 |  | - | 阳离子 | T 0653 |
| 蒸发残留物含量 |  | % | ≥62 | T 0651 |
| 沥青标准黏度（c25,3） |  | s | 12-60 | T 0621 |
| 恩格拉黏度（E25,3） |  | - | 3-30 | T 0622 |
| 1.18mm筛上剩余量 |  | % | ≤0.1 | T 0652 |
| 蒸 发 残 留 物 | 针入度（25℃，5s，100g） | 0.1mm | 40-80 | T 0604 |
|  | 延度（5㎝/min，5℃） | cm | ≥40 | T 0605 |
|  | 软化点（环球法） | ℃ | ≥80 | T 0606 |
|  | 动力黏度（60℃） | Pa▪ s | ≥100000 | T 0620 |
|  | 弹性恢复（25℃） | % | ≥95 | T 0662 |
|  | 黏韧性（25℃） | N·m | ≥25 | T 0624 |
|  | 韧性（25℃） | N·m | ≥20 | T 0624 |
|  | 溶解度（三氯乙烯） | % | ≥97.5 | T 0607 |
| 与矿料黏附性（裹附面积） |  | - | ≥2/3 | T 0654 |
| 储存稳定性 |  | 1d | ≤1 | T 0655 |
|  |  | 5d | ≤5 | T 0655 |

### 高黏度快裂乳化沥青

冷拌冷铺薄层罩面用粘层油应采用高黏度快裂乳化沥青，其质量应符合表10的规定。

- 表10 高黏度快裂乳化沥青技术要求

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 | - | 快裂 | T 0658 |
| 粒子电荷 | - | 阳离子 | T 0653 |
| 蒸发残留物含量 | % | ≥50 | T 0651 |
| 沥青标准黏度（c25,3） | s | 8-20 | T 0621 |

- 表10 高黏度快裂乳化沥青技术要求（续）

| 检测项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩格拉黏度（E25,3） |  | - | 1-6 | T 0622 |
| 1.18mm筛上剩余量 |  | % | ≤0.1 | T 0652 |
| 黏附强度 |  | MPa | ≥1.0 | - |
| 检测项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| 蒸 发 残 留 物 | 针入度（25℃，5s，100g） | 0.1mm | 40-80 | T 0604 |
|  | 延度（5㎝/min，5℃） | cm | ≥40 | T 0605 |
|  | 软化点（环球法） | ℃ | ≥75 | T 0606 |
|  | 弹性恢复（25℃） | % | ≥95 | T 0662 |
|  | 溶解度（三氯乙烯） | % | ≥97.5 | T 0607 |
| 储存稳定性 |  | 1d | ≤1 | T 0655 |
|  |  | 5d | ≤5 | T 0655 |

## 集料

一般要求

黏韧磨耗层与冷拌冷铺薄层罩面用粗集料宜采用耐磨耗性能好、粘附性能好的玄武岩或辉绿岩集料；细集料岩性应与粗集料保持一致。

黏韧磨耗层粗集料

黏韧磨耗层用粗集料技术指标除满足5.4.1外，其石料压碎值、磨光值等应满足表11要求。

- 表11 高性能冷拌冷铺薄层罩面粗集料技术指标要求

| 项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 | % | ≤20（常温）；≤24（高温） | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 | % | ≤28 | T 0317 |
| 表观相对密度 | g/cm3 | ≥2.6 | T 0304 |
| 细长扁平颗粒含量 | % | ≤15 | T 0312 |
| 石料磨光值PSV | BPN | ≥42 | T 0321 |
| 软石含量 | % | ≤3 | T 0320 |
| 吸水率 | % | ≤2.0 | T 0304 |
| 坚固性 | % | ≤12 | T 0314 |
| 粘附性 | 级 | ≥4 | T 0616 |

黏韧磨耗层细集料

TWL用细集料技术指标除满足5.4.1外，其含泥量与砂当量值等应满足表12要求。

- 表12 高性能冷拌冷薄层罩面细集料技术指标要求

| 项目 | 单位 | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | （g/cm3） | ≥2.50 | T 0308 |
| 坚固性（＞0.3mm部分） | （%） | ≤12 | T 0340 |
| 含泥量 | （%） | ≤3 | T 0333 |
| 砂当量 | （%） | ≥65 | T 0334 |
| 亚甲蓝值 | （g/kg） | 25 | T 0349 |
| 棱角性（流动时间） | （s） | ≥30 | T 0345 |

黏韧磨耗层填料

- TWL用填料技术指标除满足5.4.1外，其视密度与含水量等等应满足表13要求。

- 表13 高性能冷拌冷薄层罩面填料技术指标要求

| 指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 视密度(t/m3) |  | ≥2.50 |
| 含水量不(%) |  | ≤1 |
| 粒度范围（%） | <0.6mm | 100 |
|  | <0.15mm | 90~100 |
|  | <0.075mm | 75~100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数（%） |  | <1 |
| 亲水系数宜小于0.8 |  |  |

## 纤维稳定剂

用于低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面的纤维稳定剂包括木质素纤维、矿物纤维、聚合物化学纤维等。以改善沥青混合料性能，吸附富余沥青、提高沥青混合料粘结力、增强混合料空间稳定作用，其质量应符合表14的技术要求。

- 表14 纤维稳定剂质量技术要求

| 试验项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 纤维长度 | ＜6mm | 水溶液用显微镜观察 |
| 灰分含量 | 18%±5%，无挥发物 | 高温590℃-650℃燃烧后，测定残留物 |
| pH值 | 7.5±1.0 | 水溶液用pH试纸或pH计测定 |

- 表14 纤维稳定剂质量技术要求（续）

| 试验项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 吸油率 | 不小于纤维质量的5倍 | 用煤油浸泡后，放在筛上，经振敲后称量 |
| 含水率 | ＜5%（以质量计） | 105℃烘箱烘2h后，冷却称量 |

## 主要施工设备

以满足低碳环保型冷拌冷铺薄层罩面施工工程进度且合理利用为原则选择机械设备，主要设备如下表。

- 表15 低碳环保型冷拌冷铺薄层罩面施工主要施工设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维特根铣刨机 | 全幅2m | 1 |
| 2 | 双钢轮压路机 | 13t | 2 |
| 3 | 小型压路机 | / | 1 |
| 4 | 矿料级配筛料机 | / | 1 |
| 5 | 洒水车 | / | 1 |
| 6 | 稀浆封层车 | 满足摊铺宽度要求，智能加粘加纤 | 1 |
| 7 | 路面清扫车 | / | 2 |
| 8 | 自卸运输车 | 20t | 10 |
| 9 | 空压机 | / | 1 |

满足黏韧磨耗层预防性养护工程进度且合理利用为原则选择机械设备，主要设备如下表所示。

- 表16 主要施工设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青拌合楼 | 2000型 | 1 |
| 2 | 铣刨机 | 满足精铣刨要求 | 1 |
| 3 | 清扫车 | / | 1 |
| 4 | 摊铺机 | 满足摊铺宽度要求 | 1 |
| 5 | 双钢轮压路机 | 13 t | 2 |
| 6 | 自卸运输车 | 20 t | 12 |
| 7 | 乳化沥青洒布设备 | / | 1 |
| 8 | 洒水车 | / | 1 |

# 配合比设计

## 一般规定

### 黏韧磨耗层与冷拌冷铺薄层罩面的配合比设计应充分考虑原路面状况、交通量、气候条件等因素。

### 配合比设计应包括目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段。

## 黏韧磨耗层（黏韧磨耗层）配合比设计

### 黏韧磨耗层混合料参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）按马歇尔试验方法进行配合比设计。

### 黏韧磨耗层混合料采用间断级配，强调粗集料嵌挤形成骨架，采用高沥青用量实现密实与抗裂。其矿料级配范围宜符合表17的规定。

- 表17 黏韧磨耗层混合料级配范围要求

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔（方孔筛mm）的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 黏韧磨耗层 | 级配上限 | 100 | 70 | 45 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 |
|  | 级配下限 | 90 | 40 | 20 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |

### TWL混合料的技术指标应符合表18的规定。

- 表18 黏韧磨耗层混合料技术指标要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 沥青用量（油石比） | % | 6.0~7.0 |
| 孔隙率 | % | ≤5 |
| 粗集料骨架间隙率VCAmix | — | ≤VCADRC |
| 60℃车辙动稳定度 | 次/mm | ≥5000 |
| 肯塔堡飞散试验损失 | % | ≤8 |
| 谢伦堡析漏试验结合料损失 | % | ≤0.3 |
| 浸水马歇尔试验残留强度比 | % | ≥85 |
| 冻融劈裂试验残留强度比 | % | ≥80 |
| 低温弯曲试验破坏应变(-10℃，50mm/min) | με | ≥4000 |
| 弯曲疲劳试验，1000个微应变，10Hz，15℃ | 次 | ≥50000 |

## 冷拌冷铺薄层罩面配合比设计

冷拌冷铺薄层罩面混合料可参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）附录B中乳化沥青混合料设计方法，或采用经实践验证的修正马歇尔设计方法。设计过程应充分考虑乳化沥青破乳、强度形成特点。

### 冷拌冷铺薄层罩面混合料采用密实型级配，兼顾施工和易性与路用性能。其矿料级配范围宜符合表19的规定。

- 表19 冷拌冷铺薄层罩面沥青混合料级配要求

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔（方孔筛mm）的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 冷拌冷铺薄层罩面 | 级配上限 | 100 | 100 | 60 | 32 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 |
|  | 级配下限 | 100 | 90 | 28 | 20 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |

### 冷拌冷铺薄层罩面混合料的技术指标应符合表20的规定。

- 表20 马歇尔试验配合比设计技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数 | — | 50 |
| 试件尺寸 | mm | φ101.6×63.5 |
| 空隙率VV | % | 3~5 |
| 矿料间隙率VMA | % | 15~18 |
| 沥青饱和度VFA | % | 75~90 |
| 稳定度 | kN | ≥6 |

# 施工要求

## 一般规定

### 高性能沥青薄层罩面施工满足下列条件：

- 下承层路面应干燥、洁净，下承层病害处治满足节4.3的要求

- 施工、养生期内的气温宜高于10℃

- 不应在雨天、路面潮湿情况下施工

- 薄层罩面尚未成型时，不得开放交通

### 作业区标志标牌应符合GB 5768.4的相关规定。

### 交通控制应符合JTG H30的相关规定。

## 施工准备

### 施工前，应对原路面进行检查，确认原路面已按照本规程表1的要求进行了处治。

材料应有检验报告，施工前应进行质量检查，合格后方可使用。

施工前应准备好相关施工机具，确认工作状态良好，并对施工车进行计量标定。

集料应使用级配筛进行配料，并保证均匀性。

施工人员应穿戴必要的劳动防护用品。施工现场应设专人管理交通，施工路段应设明显标志控制交通。

施工前应铺筑长度不小于200m的试验段，应通过试验段确定材料用量及施工工艺，验证施工装备、技术参数和施工质量是否满足要求。

## 低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工车

低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工使用改造后的稀浆封层车。

低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工车应配备沥青罐、水罐、集料仓、粉料仓、性能促进剂仓、计量系统、拌和摊铺系统及操作台等主要部件，应具备设定、显示和记录材料用量的功能。

稀浆封层车应提前将水泥仓改造为性能促进剂仓并增加矿粉仓，用于矿粉装载和计量添加，满足有效容积不小于2m³，计量添加量满足粗集料输出量的8~15%。

低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工车液体材料实现输出量可调，计量精度不应低于1%。

低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工车固体材料应实现输出量可调，计量精度不应低于2%。

低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工车施工宽度和施工行驶速度均应可调。

## 低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工工艺

### 低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面应按下列程序施工：

- 确认待施工区域，做好交通安全维护

- 对作业路面的局部病害宜进行处治

- 路面清扫

- 对路缘石等交通附属设施进行保护

- 施划施工导线；有路缘石、车道线等作为参照物时，可不必施划

- 施工低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面

- 手工或小型机具修复局部施工缺陷

- 初期养生

- 碾压

- 开放交通

### 根据路幅宽度，调整施工宽度，宽度宜控制在0.6m~4m；应尽量减少纵向、横向接缝数量。纵向接缝不宜位于轮迹带区域。

### 低碳环保型高性能冷拌冷铺薄层罩面施工应符合下列要求：

- 将符合本规程要求的各种材料装入施工车内

- 将装好料的施工车开至施工起点，对准施工导线，进入工作准备状态

- 按设计的材料用量施工；保持车速和均匀稳定

- 当施工车内任何一种材料用完时，应立即停止施工

对施工的局部缺陷，应及时修复。

养生期严禁车辆和行人通行。

在确保不粘轮情况下，应尽早实施碾压，使用3t以上胶轮压路机碾压3~4遍。当采用大吨位压路机时，碾压遍数宜取下限；当采用小吨位压路机时，碾压遍数宜取上限。

碾压完成后，宜封闭交通2-6h，并注意做好早期养护。开放交通初期，应设专人指挥，车速不得超过20km/h，不得刹车或掉头。

## 沥青路面黏韧磨耗层预防性养护技术施工工艺

### 原路面处治与工作面清理

黏韧磨耗层技术作为表面功能层，实施前必须对局部病害（裂缝、坑槽、沉陷、拥包等）进行处理和修复，并将原路面标线进行铲除，由监理组签署意见报备。施工前路面要求洁净、无泥土和其它杂物，对原路面的污染物应清扫干净，必要时用水冲洗。为了增加作业面的压实度和平整度，对于原路面车辙大于1cm的路段建议采用精铣刨处理，再进行黏韧磨耗层的施工。

### 铺筑试铺路面

大规模施工前，需先做试铺路面。拟定试铺路面铺筑方案，经批准后，铺筑试铺路面。试铺路面宜选在直线段，长度不少于300m。试铺路面施工分为试拌和试铺两个阶段，需要决定的内容包括：

- 根据各种机械的施工能力相匹配的原则，确定适宜的施工机械，按生产能力决定机械数量与组合方式

- 通过试拌决定：

  - 拌和机的操作方式：如上料速度、加料程序、矿粉的加料方式、拌和数量与拌和时间、拌和温度等

  - 验证黏韧磨耗层沥青混合料的生产配合比，决定正式生产用的矿料配合比和油石比

- 通过试铺决定：

摊铺机的操作方式，摊铺方法、摊铺温度、摊铺速度、初步振捣夯实的方法和强度、自动找平方式等

明确具体的碾压时间，压实顺序，碾压温度，碾压速度，压路机型号与吨位，压路机振幅、频率与行走速度的组合等

施工缝的处理方法

确定松铺系数

- 确定施工产量及作业段的长度，修订施工组织计划

- 全面检查材料及施工质量是否符合要求

- 确定施工组织及管理体系、质保体系、人员、机械设备、检测设备、通讯及指挥方式

试铺路面的铺筑，严格按交通部标准JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定操作。在试铺路面的铺筑过程中，检查施工工艺、技术措施是否符合要求，测温、观色、取样，并记录试验与检测结果，检查各种技术指标情况，对出现的问题提出改进意见。必须力争一次铺筑成功，使试铺上面层成为正式路面的组成部分，否则应予铲除。

试铺路面的质量检查频率应根据需比正常施工时增加1-2倍。试铺结束后，经检测各项技术指标均符合规定，施工单位应立即提出试铺路面总结报告，由驻地监理工程师审核，经总监代表和总监助理审查后，报总监批准，即可作为申报正式开工的依据。

### 施工

- 混合料拌制

应严格掌握改性沥青和集料的加热温度以及沥青混合料的出厂温度。

- 表21 黏韧磨耗层混合料施工温度

| 施工阶段 | 温度范围 |
| --- | --- |
| 沥青加热温度/℃ | 165~175 |
| 集料温度/℃ | 190~210 |
| 混合料出厂温度/℃ | 170~185，超过195废弃 |

表21 黏韧磨耗层混合料施工温度（续）

| 施工阶段 | 温度范围 |
| --- | --- |
| 混合料储存温度/℃ | 拌合出料后降低不超过10 |
| 摊铺温度/℃ | 不低于150 |
| 初压温度/℃ | 不低于140 |
| 终压温度/℃ | 不低于90 |
| 开放交通时的路表温度/℃ | 不高于50 |
| 注：① 所有检测用温度计应采用半导体数显温度计并及时送当地计量部门检定，或在监理监督下用标准温度计标定；② 所有温度检测均应按正确的方法操作，避免温度计探头位置不当使测得温度不真实。③ 碾压温度是指碾压层内部温度。 |  |

拌和楼控制室要逐盘打印改性沥青及各种矿料的用量和拌和温度，并定期对拌和楼的计量和测温进行校核；每天应用拌和总量检验各种材料的配比和沥青混合料的误差。

拌和时间由试拌确定。沥青混合料拌和时间及加料次序参照表选用，必须使所有集料颗粒全部裹覆沥青结合料，并以沥青混合料拌和均匀为度。

- 表22 建议拌和时间及加料采用次序

| 加矿料、矿粉 | 干拌约10s | 加沥青 | 湿拌约40s | 出料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总生产时间约不低于45s |  |  |  |  |

通过目测检查混合料的均匀性，及时分析异常现象。如混合料有无花白、冒青烟和离析、析漏等现象。如确认是质量问题，应作废料处理并及时予以纠正。在生产开始以前，有关人员要熟悉本项目所用各种混合料的外观特征。

应严格控制油石比和矿料级配，避免油石比不当而产生泛油和松散现象。调整矿粉添加方式，避免矿质混合料中小于0.075mm颗粒偏低的现象出现。每台拌和机开拌后每天上午、下午各取一组混合料试样做马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油石比、矿料级配和黏韧磨耗层沥青混合料的体积指标参数，每周应检验1~2次残留稳定度。

混合料不得在储料仓中长时间储存，以不发生沥青析漏为度，且不得储存过夜。

每天结束后，用拌和楼打印的各料数量，进行总量控制。以各仓用量及各仓筛分结果，在线检查矿料级配；计算平均施工级配和油石比，与设计结果进行校核；以每天产量计算平均厚度，与路面设计厚度进行校核。

混合料运输

采用数字显示插入式热电偶温度计（必须经常标定）检测沥青混合料的出厂温度和运到现场温度。插入深度要大于150mm。在运料卡车侧面中部设专用检测孔，孔口距车箱底面约300mm。

拌和机向运料车放料时，汽车应前后移动，分五堆装料，以减少粗集料的分离现象。

沥青混合料运输车的运量应较拌和能力和摊铺速度有所富余，摊铺机前方应有三台以上运料车等候卸料。

运料车应用完整无损的双层蓬布覆盖，卸料过程中继续覆盖，直到卸料结束取走蓬布，以资保温防雨或避免污染环境。

连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前10~30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。

混合料摊铺

摊铺机的摊铺速度应根据拌和机的产量、施工机械配套情况、混合料温度、气温、摊铺厚度及宽度，按2~3m/min左右予以调整，摊铺宽度变宽应适当降低摊铺速度，摊铺宽度变窄应适当提高摊铺速度，混合料温度下降较快应适当提高摊铺速度，摊铺速度一般在5~20m/min，做到均匀、不间断地摊铺。不应任意以快速摊铺几分钟，然后再停下来待料。

用机械摊铺的混合料未压实前，施工人员不得进入踩踏。不得采用人工方式整修，只有在特殊情况下，需在现场主管人员指导下，允许用人工找补或更换混合料，缺陷较严重时应予铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

混合料宜采用非接触式平衡梁装置控制摊铺厚度。由两台摊铺机联合作业实施摊铺时，前摊铺机过后，摊铺层纵向接缝上应呈斜坡，后面摊铺机应跨缝5~10cm摊铺。两台摊铺机距离不应超过10m。

摊铺机应调整到最佳工作状态，调试好螺旋布料器两端的自动料位器，并使料门开度、链板送料器的速度和螺旋布料器的转速相匹配。螺旋布料器的料量应高于螺旋布料器中心，使熨平板的挡料板前混合料在全宽范围内均匀分布，并在每次起步前就应将料量调整好，再实施摊铺，避免摊铺层出现离析现象；并随时分析、调整粗细料是否均匀，检测松铺厚度是否符合规定。摊铺前应将熨平板预热至规定温度（不低于100℃），摊铺时熨平板应采用中强夯等级，使铺面的初始压实度不小于90%。摊铺机熨平板必须拼接紧密，不许存有缝隙，防止卡入粒料将铺面拉出条痕。

要注意摊铺机接料斗的操作程序，以减少粗细料离析。摊铺机集料斗应在刮板尚未露出，尚有约10cm厚的热料时，下一辆运料车即开卸料，做到连续供料，并避免粗料集中。积极采取相应措施，尽量做到摊铺机不拢料，以减少面层离析。

摊铺应选择在当日高温时段进行，路表温度低于5℃时不宜摊铺。摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压实成型的混合料。遭受雨淋的混合料应废弃，不得卸入摊铺机摊铺。

混合料压实

依靠摊铺机熨平板基本可达到90%以上的密实度，宜采用11-13吨双钢轮压路机进行静压1~2遍和收光整平即可达到最终压实效果，碾压遍数不得超过3遍（含3遍）。

碾压应遵循紧跟、慢压的原则进行。混合料摊铺后必须紧跟着在尽可能高温状态下开始碾压，不得在低温状态下反复碾压，防止磨掉石料棱角、压碎石料，破坏石料嵌挤。碾压段的长度控制在20m~30m为宜，严禁使用轮胎压路机。

采用静载压路机时，压路机的轮迹应重叠1/3~1/4碾压宽度。不得向压路机轮表面喷涂油类或油水混合液，喷水系统不得处于常开状态，需要时可喷涂清水或含有隔离剂的水溶液，喷洒应呈雾状，以不粘轮为度。禁止使用柴油和机油的水混合物喷涂。

压路机应以均匀速度碾压，对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗检查。混合料应严格控制碾压遍数，如碾压过程中发现有沥青上浮或石料压碎、棱角明显磨损等过碾压的现象时，应立即停止碾压。

混合料施工接缝的处理

纵向施工缝：对于采用两台摊铺机成梯队联合摊铺方式的纵向接缝，应在前部已摊铺混合料部分留下10~20cm宽暂不碾压作为后高程基准面，并有5~10cm左右的摊铺层重叠，以热接缝形式在最后作跨接缝碾压以消除缝迹。

横向施工缝：全部采用平接缝。用三米直尺沿纵向位置，在摊铺段端部的直尺呈悬臂状，以摊铺层与直尺脱离接触处定出接缝位置，用锯缝机割齐后铲除；继续摊铺时，应将接缝锯切时留下的灰浆擦洗干净，涂上少量粘层沥青，摊铺机熨平板从接缝后起步摊铺；碾压时用钢筒式压路机进行横向压实，从先铺路面上跨缝逐渐移向新铺面层。

横向施工缝应远离桥梁毛勒缝20m以外，不许设在毛勒缝处，以确保毛勒缝两边路面表面的平顺。

养护与开放交通

- 完成碾压作业后，当路面温度低于50℃以下方可开放交通。养护期间，路面不得有车辆驶入，防止路面出现痕迹影响平整度。

# 施工质量管理与检查验收

## 质量保证措施

在充分了解学习设计施工图纸的前提下，建立以项目部、检测单位、监理三方质量保证体系，全面管控项目质量。保证技术交底至一线工作人员，安排专人在施工现场进行监督检查。沥青、粗集料、细集料、填料等原材料应符合相关原材料的技术指标要求；混合料应检测油石比、矿料级配、稳定度、各项体积指标、混合料出厂温度、运到现场温度、摊铺温度、碾压温度、混合料拌和均匀性等指标；黏韧磨耗层应对厚度、平整度、宽度、横坡度、偏位、摊铺的均匀性进行检测。

按表23进行质量检测把控养护工程质量，若不满足检测合格判定则需返工至合格为止。

- 表23 施工过程质量检验要求

| 项目 |  | 检查频度 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，无明显油斑、离析、轮迹裂缝推齐现象 | 日测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密、平整、顺直、九跳车 | 目测 |
| 施工温度 | 摊铺温度 | 逐车检测评定 | 符合设计要求 | T 0981 |
|  | 碾压温度 | 随时 | 符合设计要求 | 插入式温度计实测 |
| 厚度 | 每一层次 | 随时 | ±3mm | 施工时插入法测量压实厚度 |
| 横坡度 |  | 检测每个断面 | ±0.3% | T 0911 |
| 宽度 | 有侧石 | 检测每个断面 | +20mm | T 0911 |
|  | 无侧石 | 检测每个断面 | 不小于设计宽度 |  |

## 施工过程质量管理

### 施工过程中应对高性能薄层罩面施工车及辅助施工机械配套情况等进行检查。

### 施工过程应对施工质量进行检查，检查项目及频率要求应符合表24的规定。

- 表24 质量检查项目及频率要求

| 项 目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油石比 | 0~+2% | 每日一次 | 总量检验法 |
| 集料用量 | -5%~+5% |  |  |
| 填料用量 | -3%~+3% |  |  |
| 性能促进剂 | -2%~+2% |  |  |

### 外观均匀无缺陷，无漏洒、无流淌、色泽均匀。

## 交工质量检查与验收

工程自检合格后，应按照工程竣工验收标准进行交工质量检查与验收，交工验收质量标准应按照表25规定。

- 表25 交工质量检查与验收项目及频率要求

| 项目 |  | 质量要求或允许偏差 | 检验频率 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观质量 | 外观 | 表面平整、密实、均匀、无松散、无花白料、无轮迹、无刮痕 | 全线生续 | 目测 |
|  | 横、纵向接缝 | 对接平顺 | 每条 | 目测 |
|  | 边线 | 平顺 | 全线续 | 目测或尺量 |
|  | 横坡 | ±0.3% | 10个断面/km | T 0911 |
| 渗水系数 |  | ≤120ml/min | 3个点/km | T 0971 |
| 压实度 | 代表值 | 试验室标准密度的98%，最大理论密度的94% | 3个点/km | T 0924 |
|  | 极值 | 比代表值放宽1%(每km)或2%（全部) | 3个点/km | T 0924 |
| 平均厚度/cm |  | ≥设计值的-10% | 3个点/km | T 0912 |
| 平整度 | 标准差σ | ≤1.5mm | 全线连续 | T 0932 |
|  | IRI | 2.0m/km | 全线连续 | T 0933 |
|  | 最大间隙(mm) | ≤3 | 3处/km | T 0931 |
| 横向力系数（SFC） |  | ≥54 | 全线连续 | T 0965 |
| 摩擦系数摆值（BPN） |  | ≥55 | 3个点/km | T 0964 |
| 构造深度(mm) |  | ≥0.8 | 3个点/km | T 0961 |

# 安全措施

安全施工保证措施目的：安全技术措施保证了安全生产，人民生命财产安全至高无上，因此在必须贯彻执行安全措施，保证安全生产。

## 组织措施

- 建立专派安全生产组织，成立以项目专职安全副经理领导的安全生产小组，本工程设专设安全组进行日常安全设施检查和交通疏导工作。

- 公司安全部增派专人提升指导、检查安全工作频率。

- 项目工程部综合安全员、班组长和施工员成立工会小组，监督安全保障体系，形成全覆盖网格式安全保证体系。

## 管理措施

- 作业现场设立明显警示，标志牌、标志筒等安全设施按规范要求进行摆放，并设专人指挥交通，避免发生交通事故。施工现场安全标示牌设置的位置、数量、质量严格遵照国家规定和业主及监理的要求进行，损耗部分及时进行补充。

- 施工现场设置足够的防护设施。临近施工区域，凡是可能对人或物构成威胁的地方，必须支搭防护棚或制定可行措施，以确保安全。及时清除洒落在施工车道和高速公路上的沙土废料及杂物。

- 施工人员在现场必须着反光衣，不得穿拖鞋，严禁随意横穿高速公路、无故拦截和搭乘过往车辆。

- 配备足够的安全管理人员。并加强所有施工人员的安全教育。所有现场安全员都要经过交警、路政关于交通安全的培训。

- 夜间不撤场的机械在施工区域内纵向摆放整齐，并为机械贴反光标志或安装警示灯。安排责任心强的安全员24小时值班，以便车辆安全通行。

- 夜间施工区有足够的照明，施工区两端设置爆闪警示灯。

- 安全巡逻车24小时巡逻，维护反光锥型桶和警示标志牌，疏导车辆，及时报告交通事故。

- 加强施工车辆的管理，施工车辆严禁随意行驶和调头。

## 制度保证

- 明确各部门安全管理职责与专职安全管理人员的岗位职责，责任压实至部门、个人。

- 依法贯彻执行国家标准：《建设施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及其他各类法律、法规，建立国家法规要求的所有安全措施，全面执行公司创建的安全生产规章制度。

- 按公司规定频次实行安全生产检查、落实考核奖惩制度，兑现日期为完工节点统一实施。

- 必须安全交底至项目参与所有人员，需针对具体施工方案，所有人员完成签证手续，安全部门督促执行情况，保证安全生产。

- 建立安全巡査制度，按施工班组日查、项目周査、公司月査的方案进行巡查。进行安全评比工作，实施奖惩计划，提升员工安全生产积极性。

- 及时真实完备填写安全管理记录，并分类保管、存档。

## 思想意识保证

- 组织安全法律法规条例的学习、宣传月例会，使所有员工在潜移默化中对学会安全工作要点，自觉遵守安全工作规章制度，加强新入员工安全教育形成书面教育文件，签署安全合同以规范施工人员操作。

- 提升安全常识教育质量，树立法制安全理念，形成所有工作“安全第一”思想意识。

# 环保措施

## 环保预期目标

- 严格执行国家、地方政府及建设单位有关生态保护的规定，贯彻“预防为主、保护优先，开发与保护并重”的原则。

- 严格控制施工噪声，禁止扰民现象发生，昼间噪声标准为＜75 DB，夜间应避免施工，若特殊情况控制施工噪音＜55 DB。

- 应保证施工区域无或少量沙尘产生，运输任何工程材料禁止遗洒。

- 固体废弃物的处置量需达到100%，禁止危险品损害环境。

- 生产、生活污水集中收集，经处理后排放需符合地方水资源标准。

## 环保管理制度

严格执行环保相关规章制度。根据国家环保政策和地方政府环保部门对项目设定的要求，制订针对项目的《环保生产计划》，所有施工活动均遵照该计划进行。严禁对环境造成污染破坏，打破生态平衡，保障人员身心健康。编制适宜的固体废弃物处置法，规定回收、运送和处置程序，经批准后执行。施工过程禁止对周围环境产生破坏，文明施工要求“三废”按规定处置；防止颗粒物、声音和震感扰民问题出现。项目施工完成时应保证受破坏环境同时完成修复工作。

## 环保教育措施

对项目人员进行环保法律法规培训，安排专人负责《环保生产计划》的落实。施工现场指定专人负责固定区域环保计划。环保教育内容坚持预防为主，防治结合的原则，实现文明生产，达到环境保护目标。